Vysoce výkonná řezná a mazací kapalina EP bez obsahu chlóru pro obrábění kovů

Cut 5000

- Speciální EP přísady snižují i při extrémním zatížení tlakem přivaření materiálu.

- Extrémní adheze a dobrá smáčivost.

- Dobré antikorozívní vlastnosti.

- Používá se při obrábění kovů u závitování, ražení a hlubokého tažení ocelových plechů a plechů z ušlechtilé oceli, také v mezních oblastech plasticity.

- Lze používat zředěný vodou.

- Snadno omyvatelný.

Cut 5000 Vám poskytne znatelné výhody a užitek:

Hospodárně		Rychlé a bezproblémové zpracování snižuje dobu vyřazení strojů z     provozu a mzdové náklady.

S nízkými náklady		Vysoká hospodárnost díky malému použitému množství, vysoká povrchová efektivita, vysoká životnost nástrojů.

Technické údaje

Hustota při 20°C 0,99

Bod vzplanutí 160 °C

Viskozita při 40°C 400 mm2/s