Vysoce výkonný řezný olej bez obsahu chlóru

Cut 86-106/1

- je vysoce legovaný vysoce výkonný řezný olej bez chlorovaného parafínu, který se výborně osvědčil při řezání závitů také z oceli vysoké a vyšší pevnosti

- obsahuje chemicky účinné přísady EP a polární účinné látky tvořící při vysokých reakčních teplotách a přítlačných silách vysoce zatížitelné olejové filmy pro vysoké tlakové zatížení.

Tímto způsobem lze zabránit přivařování nerovností mezi nástroj a obrobek.

- Zvlášť vhodný pro řezání vnitřních a vnějších závitů v ocelích normální až nejvyšší pevnosti závitovým nožem, závitovou frézou, hřebínkovým nožem, závitnicí, závitořeznou hlavou nebo závitníkem.

Technické údaje

Hustota při 20°C 0,93

Viskozita při 40°C 120 mm2/s

Viskozita při 50°C 75 mm2/s

Upozornění

Cut 86-106/1 způsobuje zabarvení barevných kovů!