Moderní plně syntetický vysoce výkonný chladicí prostředek na broušení

Grylsol 1400 B

- je syntetický vodou ředitelný chladicí prostředek, který neobsahuje nitrity a minerální oleje a je určen na broušení ocelí a ocelolitiny a také zvláště pro opracování skla a sklokeramiky

- S vodou dává čirý, stabilní a obzvláště nepěnivý roztok na broušení bez zápachu s dobrou ochranou proti korozi.

Grylsol 1400 B přináší výhody

- Je to čirý roztok, což umožňuje pozorování obrobku.

- Má vynikající chladicí vlastnosti.

- Brusné kotouče zůstávají čisté a dobře zabírají

- Nezanechává zbytky (úsady)

- Dosahuje se bezvadného vzhledu vybroušeného povrchu.

- Při broušení skla nevytváří žádné překážející usazeniny.

- Neobsahuje sekundární aminy.

Grylsol 1400 B přináší užitek

- Vyznačuje se univerzálním použitím pro vysoce legované a nerezavějící druhy oceli, jakož i pro broušení litiny.

- Je výhodně využitelný ve sklářském průmyslu při broušení a vrtání skla a sklokeramiky.

- Prodlužuje životnost brusných kotoučů.

- Snížení doby potřebné na změnu nastavení stroje, velmi dobré vlastnosti ochrany proti korozi – chrání stroje i obrobky.

- Bezpečný pro uživatele – velmi dobře se snáší s pokožkou.

- Vysoká kvalita opracovávaných obrobků.

- Hospodárná spotřeba v důsledku vysokého poměru ředění.

Oblasti použití

Broušení vysoce legovaných a nerezavějících ocelí 2%

Broušení oceli 3%

Broušení litiny 4%

Broušení a vrtání skla a sklokeramiky 3%

Aplikace

Příprava roztoku se uskuteční přidáním Grylsolu 1400 B do pitné vody za důkladného míchání nebo použitím našeho směšovacího zařízení na chladicí kapaliny.

Technické údaje

Hustota při 20°C 1,05 g/cm3

pH-hodnota (3%) cca. 9,2

Test na třískách (DIN 51360/2; 1:25) známka 0

Pěnění (Ultraturrax) 0 po 1 minutě

Stanovení koncentrace Ruční refraktometr

Faktor refraktometru 2,3