Plně syntetické vodou ředitelné mazivo pro tvrdokovy

Grylsol 251 AF Je to syntetické vodou ředitelné chladicí mazivo používané pro broušení, které neobsahuje aminy ani minerální oleje. Roztok, který se utvořil, je transparentní a nezanechává na základě speciálně zvolených vysoce účinných komponentů zbytky.

Grylsol 251 AF má vynikající chladicí vlastnosti a je při jakékoliv tvrdosti vody nepěnivé. Na základě dobré ochrany proti korozi je vhodný jak pro různé druhy oceli, tak i pro litinu. Zvláště tvrdokovy je možno dobře obrábět, protože je účinně zabráněno rozpouštění kobaltu.

Grylsol 251 AF vytváří bezvadné kresby broušení a umožňuje dlouhou životnost brusných kotoučů. Vytvořená emulze na broušení je obzvláště jemného zápachu a nedráždí dýchací cesty.

Použití:

Příprava roztoku se uskutečňuje přiléváním Grylsolu  251 AF do vody za stálého míchání, nebo použitím míchacího přístroje. Koncentrace při použití je 2 a 4 %

Technická data:

Hustota:			1,1 kg/l

Barva:				žlutavý

Hodnota PH (3%):		9,3

Několik kapek emulze naneseme na ruční refraktometr a odečteme hodnotu (%Brix). Tato

hodnota se násobí faktorem specifickým pro daný produkt (Rf). Pro Grylsol 251 AF je faktor. Refraktometru Rf = 2,1