Čistidlo a odmašťovadlo šetrné k životnímu prostředí pro použití v čisticích zařízeních a ve vysokotlakém přístroji

hebrolan 79-124

- Je to moderní, vodou ředitelné tekuté čistidlo vhodné pro ocel a hliník.

- Vysoce výkonné komponenty bez problémů a s nízkým pěněním odstraňují oleje, mazací tuky a silné znečištění

- Používá se pro čistění a odmašťování olejů pro tažení, spečených olejů a mazacích tuků, zbytků po odmašťovadlech atd.

- Přidané látky zabraňující korozi chrání povrchově neupravené ocelové dílce při meziskladování při pokojové teplotě.

- Povrch odmaštěných dílů je možno bez další předchozí úpravy dále zpracovávat, např. lakovat nebo fosfátovat.

Koncentrace: 			1 – 3%

Teplota:				40 - 85°C

Doba úpravy:			1 – 5 min

Ostřikový tlak:			0,8 – 2 bar

hebrolan 79-124 Vám přinese zřetelné výhody a užitek

Hospodárnost	Podstatně nižší náklady na odmašťování než u dosavadních produktů na bázi CKW nebo na bázi ředidel.

Dlouhá doba životnosti		V důsledku rychlé deemulgace čistidla v zásobní

nádrži nedochází ke zkoncentrování oleje,

vyplavovaný olej je možno snadno odstranit např.

pomocí skimmeru. To s sebou přináší delší

životnost čisticího roztoku.

Nízké náklady			Odpadají drahé investice na odvětrávací zařízení

Nejedovaté				Nevznikají žádné zdraví škodlivé páry.

Nehořlavé				Snižuje riziko vzniku požáru.

Ochrana ŽP				Odpadají nebezpečná ředidla. Z toxikologického

hlediska nezávadné, neobsahují komplexotvorné látky.