Čistidlo a odmašťovadlo šetrné k životnímu prostředí pro použití v ponorných odmašťovacích zařízeních

hebrolan T 93-119

- Je to vysoce koncentrované, vodou ředitelné tekuté čistidlo vhodné pro čistění oceli, podmíněně i pro barevné kovy.

- Vysoce výkonné komponenty bez problémů a s nízkým pěněním odstraňují oleje, mazací tuky a nejsilnější znečištění.

- Používá se pro čistění a odmašťování olejů pro tažení, spečených olejů a mazacích tuků, zbytků po odmašťovadlech atd.

- Přidané látky zabraňující korozi chrání povrchově neupravené ocelové dílce při meziskladování při pokojové teplotě.

Koncentrace: 		1 – 5%		Hustota:		       cca 1,20

Teplota:			40 - 60°C		Hodnota pH (1%-ní)       cca 12,0

Doba úpravy:		podle znečištění	Bod vzplanutí:	       žádný

Každý druh mechanické podpory (ultrazvuk, pohyb koše…) je možný.

hebrolan T 93-119 Vám přinese zřetelné výhody a užitek

Hospodárnost	Vysoká účinnost podstatně snižuje náklady na odmašťování ve srovnání s dosavadními produkty na bázi CKW a na bázi ředitel.

Dlouhá doba životnosti		V důsledku rychlé deemulgace čistidla v zásobní

nádrži nedochází ke zkoncentrování oleje,

vyplavovaný olej je možno snadno odstranit např.

pomocí skimmeru. To s sebou přináší delší

životnost čisticího roztoku.

Snižuje náklady			Odpadají drahé investice na odvětrávací zařízení.

Nejedovaté				Nevznikají žádné zdraví škodlivé páry.

Nehořlavé				Snižuje riziko vzniku požáru.

Ochrana ŽP		Odpadají nebezpečná ředidla. Z toxikologického             hlediska nezávadné, používané tenzidy jsou biologicky

odbouratelné. Neobsahují komplexotvorné látky.