Vysoce alkalické čistidlo v práškové formě

hebrolan TUA 400 P

- Je určeno k odmašťování železa, oceli a nerezových ocelí. Odstraňuje úporné nečistoty, jako jsou tuky, rez, barvy a okuje, jakož i fosfátové vrstvy.

- Je nepěnivý a může tak být používán jako ostřikovací čistidlo, tak také pro máčecí a ultrazvukové čištění.

Hebrolan TUA 400 P  Vám přinese zřetelné výhody a užitek

Hospodárnost	Univerzální nasazení (mytí ponorem i ultrazvukem při malých množstvích a dlouhých intervalech).

Dlouhá doba životnosti	Neobsahuje žádné rozpouštědla, použité tenzidy jsou biologicky odbouratelné.

Nejedovaté	Nevznikají žádné zdraví škodlivé páry.

Použití

|  | Stříkáním | Ponorem |
| --- | --- | --- |
| Koncentrace pro použití | 2 – 5 % | až 30 % |
| Teplota lázně | 60 – 90 °C | 85 – 95 °C |
| Čas průběhu čištění | 2 – 10 minut | 10 – 60 minut |
| Stříkací tlak | 1 – 2 bar | netýká se |

Příprava

Zásobník naplníme vodou a zahřejeme na max. 50°C. Potom pomalu přidáváme Hebrolan TUA 400 P za stálého míchání.

Upozomění

V průběhu procesu čištění se vyvíjí teplo.