Moderní, univerzální, polosyntetické vysokovýkonné chladící mazivo

• zvoleným složením je určeno  pro zvlášť vysoké nároky moderní obráběcí technologie

KSM 505 B

• je sestaveno na základě nejkvalitnějších surovin. Speciálně zvolené emulgátory tvoří                          polotransparentní jemně dispergovanou emulzi s vysokou dlouhodobou stabilitou s velmi dobrým stékáním a vynikající ochranou proti korozi.

• emulze je zvláště stabilní a nepěnivá a to jak při nízké, tak i vysoké tvrdosti vody. Již od asi 5° německé tvrdosti vody zůstává nepěnivá, proto může být nasazena do měkké, ale i také tvrdé vody. Také při vysoké tvrdosti nedojde prakticky k žádnému rušivému vysrážení nebo zmýdelnění

• na základě zvláštních mazacích aditiv je KSM 505 B vhodné také pro zvláště náročné obrábění jako například hluboké vrtání apod.

• složením je vhodné pro vysoké nároky moderního obrábění

KSM 505 B vám přináší jasné výhody a užitek

Hospodárnost		Malá spotřeba při vysoké trvanlivosti emulze. Toto znamená méně strojních odstávek a výrobních přerušení a snižuje tak provozní náklady.

Efektivita	Umožňuje také při nízkých koncentracích vysoké řezné rychlosti. Tak dochází k optimálnímu využití obráběcích strojů také při těžkém třískovém obrábění

Kvalitativní stálost		Speciální přísady zajišťují vynikající mazací výkon. To je přínosem pro prodloužení životnosti stroje, nářadí a obrobku.

Ochrana při práci (BOZP)          Vznik nitrosaminů je účinně potlačen.

Rozsah použití

Soustružení, frézování, vrtání, řezání, protlačování, hloubkové vrtání oceli, ušlechtilé oceli, litiny a podmíněně i barevných kovů a legovaného hliníku.

Aplikace

Doporučujeme míchat emulzi pomocí moderních směšovacích zařízení k tomu určených. Alternativně lze aplikovat i konvenční postup pomalým vmícháním do pitné vody. Koncentrace od 4%.

Technická data

| Hustota | 0,96 kg/l |
| --- | --- |
| Hodnota pH 5% emulze | 9,2 |
| Odnášení na třískách(DIN 51360/2) 3 % | 0 |

Refraktometrické určení koncentrace:

Nanést několik kapek emulze na refraktometr a odečíst hodnotu, tato hodnota se násobí specifickým faktorem. Refraktometrický faktor pro emulzi KSM 505 B je Rf = 1,1.

Skutečná koncentrace KSM 505 B (%) = Zjištěná hodnota x 1,1

Faktor pro dávkovací čerpadlo Dosatron DI 210: 1,0

Tento faktor slouží pro nastavení dávkovacího (oběhového) čerpadla DI 210 pro emulzi. Požadovaná koncentrace emulze se násobí tímto faktorem a výsledkem je hodnota pro nastavení.

Pozn.: Konstrukce čerpadla Dosatron nepodmiňuje jakoukoliv trvale konstantní koncentraci emulze. Střední hodnota je však v určitém časovém úseku chodu čerpadla stále vyrovnaná.