Moderní, univerzální, polosyntetické vysokovýkonné chladící mazivo

KSM 565 B

• je sestaveno na základě nejkvalitnějších surovin. Speciálně zvolené emulgátory tvoří polotransparentní jemně dispergovanou emulzi s vysokou dlouhodobou stabilitou s velmi dobrým stékáním a vynikající ochranou proti korozi.

• emulze je zvláště stabilní a nepěnivá a to jak při nízké, tak i vysoké tvrdosti vody. Již od asi 5° německé tvrdosti vody zůstává nepěnivá, proto může být KSM 565 B nasazena do měkké, ale i také tvrdé vody. Také při vysoké tvrdosti nedojde prakticky k žádnému rušivému vysrážení nebo zmýdelnění.

• na základě vynikající ochrany proti korozi je KSM 565 B vhodné obzvláště pro opracování litiny.

• složením je vhodné pro vysoké nároky moderního obrábění

KSM 565 B vám přináší jasné výhody a užitek

Hospodárnost		Malá spotřeba při vysoké trvanlivosti emulze. Toto znamená méně strojních odstávek a výrobních přerušení a snižuje tak provozní náklady.

Efektivita	Umožňuje také při nízkých koncentracích vysoké řezné rychlosti. Tak dochází k optimálnímu využití obráběcích strojů také při těžkém třískovém obrábění

Kvalitativní stálost		Speciální přísady zajišťují vynikající  ochranu proti korozi a mazací výkon. To je přínosem pro prodloužení životnosti stroje, nářadí a obrobku.

Ochrana při práci (BOZP) Vznik nitrosaminů je účinně potlačen.

Rozsah použití

Soustružení, frézování, vrtání, řezání, protlačování, hloubkové vrtání oceli, ušlechtilé oceli, litiny a podmíněně i barevných kovů a legovaného hliníku.

Aplikace

Doporučujeme míchat emulzi pomocí moderních směšovacích zařízení k tomu určených. Alternativně lze aplikovat i konvenční postup pomalým vmícháním do pitné vody. Koncentrace od 4%.

Technická data

| Hustota | 0,95 kg/l |
| --- | --- |
| Hodnota pH 5% emulze | 9,4 |
| Odnášení na třískách(DIN 51360/2) 3 % | Známka 0 |

Refraktometrické určení koncentrace:

Nanést několik kapek emulze na refraktometr a odečíst hodnotu (%Brix), tato hodnota se násobí specifickým faktorem produktu (Rf). Refraktometrický faktor pro emulzi KSM 565 B je Rf = 1,1.

Skutečná koncentrace KSM 565 B (%) = Zjištěná hodnota (%Brix) x 1,1

Faktor pro dávkovací čerpadlo Dosatron – faktor: 1,0

Tento faktor slouží pro nastavení dávkovacího (oběhového) čerpadla DI 210 pro emulzi. Požadovaná koncentrace emulze se násobí tímto faktorem a výsledkem je hodnota pro nastavení.

Pozn.: Konstrukce čerpadla Dosatron nepodmiňuje jakoukoliv trvale konstantní koncentraci emulze. Střední hodnota je však v určitém časovém úseku chodu čerpadla stále vyrovnaná.