Vysoce výkonná polosyntetická obráběcí emulze bez obsahu aminů a kyseliny bórové s vynikajícím mazacím výkonem.

- KSM 756 EP Neobsahuje jakékoliv aminy, bor, fosfor, chlór a nitrity.

- KSM 756 EP Je na základě obzvláště silné aditivace speciálními EP-přísadami obzvláště vhodné pro těžké a nejtěžší obrábění. Zvláště se hodí na vysoce pevné a těžce obrobitelné slitiny hliníku.

- KSM 756 EP Tvoří jemně dispergované stabilní emulze, též ve vodě o vysoké tvrdosti.

- KSM 756 EP Za pomoci speciálních inhibitorů je vhodné i pro opracování barevných kovů. I přes vysokou dlouhodobou stabilitu je obzvláště dobře snášenlivý s pokožkou.

- KSM 756 EP Pro krátkodobé zvýšení mazacího výkonu může být jako přísada přidáván i do stávajících emulzí.

Oblasti použití:

Zvláště silně aditivovaná vysoce výkonná obráběcí emulze pro středně těžké až velmi těžké obrábění slitin hliníku jakož i ocelí, ušlechtilých ocelí a barevných kovů.

Použití:

Emulze se připravuje pomalým vléváním do pitné vody za pomalého míchání. Použití našeho míchacího zařízení na vodou ředitelná maziva je hospodárné a snižuje náklady.

Technická data:

Hustota:								0,96 kg/l

Hodnota pH 5 % emulze:						9,0

Používaná koncentrace jako chladicí a mazací prostředek:	od 4 %

jako aditivní:				1 – 2 %

Refraktometrické určení koncentrace: 				Faktor 1,0