Vysoce účinný koagulační produkt pro lakové částice vystavené vlivu postřikovací vody od barvu stříkacích zařízení

Prenol 440

- Speciálně pro UV-vytvrzovací, polyester-pryskyřičné a vysoce tvrdé laky.

- Je speciálně určen pro silně přilnavé laky, např. alkyd-melamin-pryskyřičné, UV-vytvrzované laky, s polyester-pryskyřičnými plnivy, akryl-pryskyřičné laky, silnovrstvé vypalovací laky (např. tepané laky), elastické průzračné laky, vysoce tvrdé laky, protikorozní vosky, na prostředky ochrany podvozků.

- Působí díky ulpění k odlepovanému materiálu na tuhých částicích s extrémě velkým povrchem.

- Vyplavený koagulovaný lak je tak zcela nelepivý a může být ručně nebo mechanickým vynášecím zařízením oddělen.

Prenol 440  Vám přinese zřetelné výhody a užitek

- Není toxický, není žíravý a není povinnost jeho označování (není nebezpečná látka).

- Velice rychle koaguluje – lakové částice vločkují a odvádí se v uvolněné nelepivé formě.

- Zestárlé laky jdou lehce odstranit.

- Odpadová voda zůstává čistá a bez zápachu.

- Snadná manipulace.

- Úsporné použití, nízká spotřeba.

- Snadná likvidace koagulovaných laků.

- Zařízení na stříkání barev zůstává čisté.

- Laky nezalepují potrubí, trysky ani pumpy, což šetří náklady a výdaje za náhradní díly.

- Snižuje prostoje.

- Žádné zatěžování životního prostředí. Proto můžete po ohlášení s povolením kompetentního úřadu k odpadním vodám, vodu ze stříkací kabiny vypouštět do kanalizace.

- Snižuje náklady na likvidaci.

- Bezpečný při použití.

Použití

Základní dávkování je 1 až 3 litry Prenol 440 na každý m3 oběhové vody. Dávkování do systému s rozpouštědlovým lakem přiměřeně k zpracovávanému množství laku mezi 4 až 8%. Spotřebovávané množství závisí od pokrytí dílů mezi 40%. Při ručním dávkování se zjišťuje množství v krátkých intervalech, aby bylo možné každou hodinu provádět dávkování.