Antikorozní ochrana pro všechny kovy

Resost 2

- univerzálně použitelný prostředek na ochranu proti korozi

- nízkoviskózní

- vytvoří hnědý voskově měkký ochranný film

- vytěsňuje vodu

- k okamžitému použití a zvlášť snadno ručně odstranitelný, není třeba používat čisticí prostředky

- snadná manipulace

- neobsahuje sloučeniny barya, díky tomu vyšší pracovní bezpečnost pro uživatele.

Oblasti použití

- Nástroje, polotovary a hotové výrobky při meziuskladnění (např. mezi jednotlivými výrobními operacemi)

- pro střednědobou ochranu při vnitřním uskladnění

Použití:

Resost 2 lze nanášet nástřikem, ponorem nebo nátěrem. Vzniklý film spolehlivě chrání před korozí a v případě potřeby jej lze snadno odstranit.

Technické údaje:

Ochranný film:			voskovitý

Bod hoření:				40°C

Barva:					hnědá

Třída dle

nařízení o hořlavých kapalinách (FbV)	A II

Hmotnost vrstvy:			1 g/m2

Hustota:				0,76 g/cm3