Antikorozní ochrana pro všechny kovy

Resost DWI 5

- univerzálně použitelný prostředek na ochranu proti korozi

- nízkoviskózní

- vytvoří hnědý, olejový ochranný film

- absolutně bez obsahu rozpouštědel a proto irelevantní z hlediska organických těkavých látek (VOC)

- velmi silně vytěsňuje vodu. Vytěsněná voda je velmi rychle vylučována a lze ji snadno oddělit. Účinek produktu tak zůstane zachován.

- k okamžitému použití a zvlášť snadno odstranitelný, např. pomocí typů hebrosol nebo některým hebrolanem mísitelným s vodou.

- neobsahuje sloučeniny barya, díky tomu vyšší pracovní bezpečnost pro uživatele.

- snadná manipulace

- vynikající krycí a smáčecí schopnost, čímž je zajištěno úplné vytvoření ochranného filmu.

Oblasti použití

- Nástroje, polotovary a hotové výrobky při delším meziuskladnění

- Pro střednědobou ochranu při vnitřním skladování

Použití:

Resost DWI 5 lze nanášet nástřikem, ponorem, poléváním nebo nátěrem. Vzniklý film spolehlivě chrání před korozí a v případě potřeby jej lze snadno odstranit.

Technické údaje:

Ochranný film:				olejový

Bod hoření:					130°C

Barva:						žluto-hnědá

Třída dle

nařízení o hořlavých kapalinách (FbV)	žádná

Hmotnost vrstvy:				2 g/m2

Hustota:					0,8 g/cm3

Třída ohrožení vody:			2

Zkouška Kesternich: 			30 dní
Zkouška v solné mlze:			24 R5