Protikorozní prostředek na všechny kovy

Resost SGL 1

- je univerzálně použitelný výrobek na ochranu proti korozi.

- zaručeně neobsahuje kyseliny a pryskyřice.

- Velice rychle vytěsňuje vodu a poskytuje nadprůměrnou protikorozní ochranu při

velmi dobrém tečení, takže chrání i na těžko přístupných místech.

- zabraňuje tvoření náletové rzi a poskytuje bezpečnou dočasnou ochranu proti

korozi.

- je podle výsledků kondenzačních vodních zkoušek (DIN 50017, KTW) vhodný pro

krátkodobé vnitřní skladování pro dobu ochrany 6 měsíců.

- Je necitlivý na teplo, připravený k použití a lze jej snadno odstranit, např. pomocí

typů hebrosol nebo HB-200.

- rychlá a snadná manipulace

- Neobsahuje sloučeniny baria, díky tomu vyšší bezpečnost práce pro uživatele.

Oblasti použití

- Konzervování kompletních strojů pro přepravu

- Dočasná konzervace jakýchkoli polotovarů

- Konzervace válců, převodových skříní, ozubených kol

- Ochrana nerezových ocelí proti otiskům prstů a skvrnám po vodě

- Konzervace po provedeném očištění, zejména při čištění vodou

Aplikace

Resost SGL 1 lze nanést rozprašováním, namáčením nebo natíráním. Zbylý film

spolehlivě chrání před korozí a lze jej v případě potřeby snadno odstranit.

Technická data:

Ochranný film: 	olejnatý 			Zápalný bod: 	75 °C

Barva:			 transparentní- žlutavý 	Třída-VbF: 		A III

Hmotnost vrstvy: 	2 g/m² 			Oblasti použití: 	Vnitřní skladování:

Hustota: 		0,80 							krátkodobě

Kesternich: 		25 dny 			Zkouška v solné mlze: 8 R5